|  |  |
| --- | --- |
| 121212 | **ООО «Альянс-Строительные Технологии»**ИНН 5056009188 / КПП 502701001Фактический адрес: МО, г.Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403Тел, факс: (495) 662-89-92, Моб. (495) 662-49-93E-mail: 6628992@mail.ruWEB-сайт: [www.fibroblok.ru](http://www.fibroblok.ru/) |

**Смазка «АрмЭкс-4»**

Универсальная смазка для использования в производстве железобетонных изделий и при монолитном домостроении.

* **смазывание вертикальных и горизонтальных форм любой сложности**
* **смазывание опалубки любых видов и материалов**

#### Физико-химические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Норма** |
| 1. Внешний вид | Однородная жидкость от желтого до тёмно-коричневого цвета |
| 2. Запах | Специфический, не раздражающий |
| 3. Вязкость при 40°С, мм²/с (сСт) | 6-16 |
| 4. Кислотное число, мг КОН/г | 2,5-5,0 |
| 5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 100 |
| 6. Температура застывания, °С, не выше | -35 |
| 7. Плотность при 20°С, г/см³, не более | 0,89 |
| 8. Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 9. Содержание воды | Следы |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Применяется в состоянии поставки, т. е. полностью готова к применению, наносится кистью, валиком или распылителем тонким равномерным слоем. Смазка представляет собой техническую жидкость на масляной основе, предназначена для смазки опалубки любых видов и материалов при монолитном домостроении, вертикальных и горизонтальных форм любой сложности при производстве железобетонных изделий, и для других схожих условий применения.

Смазка эффективна, как для формования изделий без нагрева (монолитное строительство), так и с применением тепловлажностной обработки (ТВО), электропрогрева, конвективного (горячим воздухом) и других видов термообработки бетона.

 Поставляется в бочках по 180 кг, розничная цена 120 руб./кг с учётом НДС 20% и тары. Оптовикам и торгующим организациям – интересные условия и гибкая система скидок!

 Возможна фасовка в канистры по 9 и 18 кг. Тара оплачивается отдельно.

**Контактная информация:**

Московская область, г. Дзержинский (**1 км от МКАД)**, ул. Академика Жукова, 7, офис 403

Тел: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93, (985) 780-10-43, (919) 970-70-30, (909) 657-80-90,
E-mail: 6628992@mail.ru WEB: [www.fibroblok.ru](http://www.fibroblok.ru)